# Компания «Альтернатива-С»

Россия, г. Самара

тел. (8462) 972-372

факс. (8462) 972-372

e-mail: alternativas@bk.ru

http://www.alternativas.narod.ru

# Система подбора автоэмалей DE BEER (Голландия)

# КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# Система  компьютерного  подбора

автоэмалей  “DeBeer”.

Голландская программа «De Beer» занимающая одно из лидирующих мест в Европе по производству и реализации профессиональных систем подбора и приготовления автоэмалей. Успех торговой марки «De Beer» основан на широчайшем ассортименте предлагаемых материалов, использовании нетрадиционных решений, большом практическом опыте и высокой надежности.

В настоящее время «De Beer» предлагает на российский рынок профессиональную систему по подбору автоэмалей включающую в себя  шесть  разновидностей  двухкомпонентных эмалей на базе синтетических, акриловых и полиуретанакриловых  смол и покрывную эмаль на водорастворимой основе.

Система смешивания «De Beer» содержит от 66 до 112 мест с перемешивающими устройствами для емкостей  1 и 3,5 л, расположенных на 6 или 7 полках.

Размеры  смешивающей  установки:       Длина – 2,5м;

Глубина - 0,5м;

Высота – 2,0м;

Имеются  три  системы, различающиеся  по  степени  содержания  твердых  частиц:

2К MS HS

Содержание твердых низкое среднее высокое

частиц:

Пропорция с

отвердителем: 2:1 2:1 3:1

Отвердители:

Для местного ремонта 47 – 30 47 – 35 8 - 150

Быстрый 47 – 40 --------- ---------

Стандартный 47 – 50 47 – 55 ---------

Медленный 47 – 60 47 – 65 8 - 160

Растворитель: 1 – 151 1 – 151 1 – 151

Количество слоев, необходимых

для полной покраски: 3 2 1,5

Спектр  металликов  содержит    46  цветов,  в  который  включены  три  присадки.

577 - базовая  присадка – устраняет  низкую  адгезию  некоторых  цветовых  компонентов.  Ее можно  использовать  в  смеси  с  растворителем  в  качестве  местного  растворителя  для  устранения  границ  между  двумя  оттенками,  если  они  отличаются.

588 - специальная  флоп-связка  держит  частички  металлической  пыли  на  правильном  расстоянии,  устраняет  облака (более  темные  пятна  в  базе  металликов) – никогда  не  добавлять  на  глаз – только  по  формуле!

599 – специальная  флоп-присадка – держит  частицы  металлической  пыли  “на весу”, не  дает ей  опасть  на  поверхность  и  потерять  эффект  металлика.

Спектр акриловых  красок  содержит  15 цветов.

Спектр алкидных  красок  содержит  25 цветов.

Спектр полиуретановых  красок  содержит  17 цветов.

799 – Добавляется  для  замедления  высыхания  краски  при  переходе  от  одного участка  к  другому при  окрашивании  больших  поверхностей  красками серии 700.

Для  доколеровки  цвета  разработано пособие  “Colour Guide” – книга  по  переходу с оригинальными выкрасками и круг Освальда, а также Colour Rainbow (веер с выкрасками) и Colour Selection Index (справочник по подбору цвета для веера «De Beer», Colour Book и Variant Book, а также другая техническая информация.

# Автоэмали 400-ой серии BeroCryl и 500-ой серии BeroBase

DeBeer  представляет профессиональные системы по подбору красок. Наша основная философия: продукция хорошего качества и с высокой рентабельностью по конкурентоспособным ценам.

Для окрашивания легковых автомобилей фирма DeBeer разработала 2 различные системы автоэмалей, которые соответствуют любым пожеланиям и требованиям в этой области.

Точное попадание цвета, легкость в обработке, долговременность и экономичность являются исходным пунктом для разработки 400-ой серии BeroCryl и 500-ой серии BeroBase.

# BeroCryl серия 400

400-ая серия – это двухкомпонентные акриловые эмали, отличающиеся высоким блеском и долговременной прочностью.

В композиции с соответствующим отвердителем образуется эмаль, отличающаяся простотой обработки и великолепной стойкостью. Возможна как воздушная, так и принудительная сушка.

400-ая серия 2К BeroCryl представлена минимальным количеством оттенков, из которой, однако можно

создать любой цвет.

|  | Система MS 2: 1 с 2К отвердителем 5-10% универсального растворителя или 2 : 1 с отвер-дителем MS 10-20% универсального растворителя |  | Система HS 3 : 1 с отвердителем HS 10-20% универсального растворителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Верхний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар Нижний резервуар: 1,6-1,8 мм/3,5-4,5 бар HVLP: 1,8-1,7 мм/0,5-0,7 бар 1-3/40-50 мкм |  | Верхний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар Нижний резервуар: 1,6-1,8 мм/3,5-4,5 бар HVLP: 1,8-1,7 мм/0,5-0,7 бар 1-3/40-50 мкм |
|  | 10-15 минут для каждого слоя |  | 10-15 минут для каждого слоя |
|  | 8 часов/20(С 45 минут/60(С |  | 8 часов/20(С 45 минут/60(С |

# Бесцветный лак MS 1-104

Прозрачный бесцветный лак с высоким блеском. Отличается быстрым высыханием и затвердеванием, а также хорошей схватываемостью и высоким качеством образуемого покрытия.

|  | 2 : 1 с отвердителем MS 17-18 сек./Din Cup 4/20(C при необходимости 5-10% растворителя универсал. |
| --- | --- |
|  | Верхний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар Нижний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар HVLP: 1,3-1,7 мм/ 0,5-0,7 бар 1-2/ 40-80 мкм |
|  | 10-15 минут для каждого слоя |
|  | 8 часов/20(С 45 минут/60(С |

# BeroBase серия 500

Серия оттенков BeroBase – система основных эмалей, которые всегда нужно покрывать бесцветным лаком. Серия 500 является компактной и полной системой. Богатейшее разнообразие формул позволяет создавать однослойные оттенки, металлики и перламутры.

|  | 15-17 сек./Din Cup 4/20(C около 100% растворителя |
| --- | --- |
|  | Верхний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар Нижний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар HVLP: 1,3-1,5 мм/ 0,5-0,7 бар 1-2/ 40-50 мкм |
|  | 10-15 минут для каждого слоя |
|  | 15-20 минут/20(С |

# Бесцветный лак HS 8-104

Бесцветный прозрачный лак с высоким блеском. Так же, как и бесцветный лак MS 1-104, этот лак отличается такими качествами, как быстрое высыхание и затвердевание, а также отличной схватываемостью и хорошей выносливостью.

|  | 2 : 1 с отвердителем HS 17-18 сек./Din Cup 4/20(C при необходимости 5-10% растворителя универсал. |
| --- | --- |
|  | Верхний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар Нижний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар HVLP: 1,3-1,7 мм/ 0,5-0,7 бар 1-2/ 40-80 мкм |
|  | 10-15 минут для каждого слоя |
|  | 8 часов/20(С 45 минут/60(С |

# BEROSYNT СЕРИЯ 200

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1

Пропорции:                           Для лучшей химической резистентности и внутреннего

отвердения добавить максимум 25% отвердителя 23-50

2

Вязкость для:                       При 20°C DIN 4 мм.

обработки	                   Пистолет-распылитель	: 18 - 20 секунд

Нагнетательный сосуд	: 18 - 20 секунд

С 10 - 30% синтетического растворителя 23-41или 23-51.

3

4

Сопло (мм)	    Давление (бар)

Верхний резервуар	           1,4 - 1,6	           3,5 - 4,5

Нижний резервуар	           1,6 - 1,8	           3,5 - 4,5

Подача под давлением        1,0 - 1,2	            4,0 - 6,0

Безвоздушное нанесение   HVLP

5

# Количество:                          2 - 3 / 40 - 50 микрон

толщина слоев

6

# Интервал между слоями:   10 - 15 мин при 20°C.

7

Сушка:		                                                                                  20°C		          60°C

С отвердителем 23-50		всю ночь	        30-45 мин

Без отвердителя 23-50	             всю ночь	    около 1 часа

8

# Время обработки:          С синтетическим отвердителем 23-50 около 4 часов при  20°C.

9

Информация:       	Синтетический растворитель 23-51 и  23-41.

о продукте		Синтетический отвердитель 23-51

Все грунты и наполнители De Beer

Примечание:	             При употреблении несмешиваемых оттенков добавить 3%

растворителя.

# BEROCRYL 2K СЕРИЯ 400  (4-01 / 4-100)

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

10

Пропорции:                                   2:1 с отвердителями 2K  47-30, 47-40. 47-50, 47-60

11

Вязкость для                                 При 20ºC DIN 4

обработки:			  Воздушное распыление	: 18 - 20 сек.

Подача под давлением	: 18 - 20 сек.

С 10-30% растворителя Uni Thinner 1-141 / 1-151 / 1-161.

12

13

Сопло (мм)	Давление (бар)

Подача самотеком          1,4 - 1,6   	3,5 - 4,5

Сифонная подача           1,6 - 1,8	3,5 - 4,5

Подача под давлением	  1,0 - 1,3	4,0 - 5,0

Безвоздушное нанесение

HVLP

14

Количество/		                2 - 3 / 40 - 50 микрон

толщина слоев

15

# Интервал между слоями:            10 - 15 мин. при 20ºC.

16

Сушка:	                                           20ºC			60ºC

8 часов		             45 мин

17

# Время обработки:	               Около 5 часов при 20ºC.

18

Информация		        	2K Hardeners 47-30, 47-40, 47-50, 47-60

о продукте	                           MS Hardeners 47-55, 47-65

HS Hardener 8-150, 8-160

Uni Thinners 1-141, 1-151, 1-161

2K Matting Agent 47-49

2K DB Coating Additive 47-09

Spot Repair Thinner 47-91

Все грунты и наполнители De Beer

# Berocryl 2K СЕРИЯ 400 (4-01 / 4-100)

Область применения	             :	Легковые автомобили

Химический состав основы	:	Двухкомпонентная акриловая эмаль на основе  высоко-

качественных гидроксиакрилатовых смол.

Общие качества		:	Нежелтеющая 2K эмаль воздушной сушки, возможна

ускоренная сушка.

Сопутствующие изделия	:	2K отвердитель 47-30, 47-40, 47-50, 47-60

MS отвердитель 47-55, 47-65

HS отвердитель 8-150

Растворитель Uni Thinner 1-141, 1-151, 1-161

(см. Обзор Отвердители/растворители).

Для спец. применения:

2K матирующая паста 47-49

2K DB Coating Additive 47-09

Растворитель для распыления 47-91

2K эластификатор 47-39

# Физические свойства

Плотность			:	0,97 - 1,31 кг/л.

Объем твердых частиц	:	47 - 51% в зависимости от цвета.

Расход				:	Около  9 м²/л./50 микрон

Блеск				:	Высокий

Основа			:	Как описано в системе приготовления. В комбинации с

соответствующим грунтом на обезжиренные и

отшлифованные слои старой краски, сталь,

оцинкованную сталь, алюминий и полиэстер.

Основной материал		:	Все грунты и наполнители De Beer

Очистка инструмента 	:	Нитроцеллюлозный растворитель 6-051.

Упаковка			:	1 и 3½ л.

Цвет				:	См. микрофиш серии  400.

Срок хранения		:	При нормальных условиях хранения в закрытой

жестяной посуде до двух лет.

# BEROBASE СЕРИЯ 500 (5-01 / 5-100)

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

19

Пропорции    	             :   1 : 1 с растворителем 1-141, 1-151 или 1-161.

20

Вязкость		:   При 20ºC DIN 4 мм

для обработки		    Пистолет-распылитель: 15 - 17 сек.

С добавлением 100% растворителя Uni 1-141 / 1-151 или 1-161.

21

22

:			           Сопло (мм)		Давление (бар)

Верхний резервуар	1,3 - 1,6	     	     3,5 - 4,5

Нижний резервуар	1,4 - 1,6		     3,5 - 4,5

Подача под давлением

Безвоздушное нанесение

HVLP

23

Количество/		:   2 - 3 / 15 - 25 микрон

толщина слоев		    При необходимости немедленно повторить напыление.

24

# Интервал между слоями:   10 - 15 мин. при 20ºC.

25

Сушка	                              :   15 - 20 мин. при 20ºC

Через 20 - 45 мин не липнет.

Покрыть лаком MS 1-104, Brilliant Clear 47-14 или HS

Clear 8-104.

26

27

Информация	                    :   Бесцветный лак MS 1-104

о продукте                                 Бесцветный лак HS 8-104

Лак Briliant Clear 47-14

Растворитель Uni 1-141, 1-151, 1-161

Растворитель для распыления 47-91

Внимание		                   :    При использовании самостоятельно разработанных

рецептов всегда отсылайте их по факсу на De Beer для

правильного формулирования. Мы отправим их обратно так

скоро как  возможно.

# BEROBASE СЕРИЯ 500 (5-01 / 5-100)

Область применения		:   BeroBase серии 500 является двухслойной системой

для легковых, бытовых и грузовых автомобилей, автобусов.

Химический состав основы	:   Специальные связующие вещества для сушки.

Общие свойства		:    BeroBase серии 500 является основным лаком, который

должен быть покрыт бесцветным лаком МS 1-104 или

HS 8-104. Система определяется отдельным оптическим

эффектом, высокой стойкостью к царапинам, агрессивным

средам, обладает высоким блеском.

Сопутствующие		:   Растворитель Uni 1-141, 1-151, 1-161

изделия			    Бесцветный лак MS 1-104

Бесцветный лак HS 8-104

Лак Brilliant Clear 47-14

# Физические свойства

Плотность			:   0,9 - 1,2 кг/л. в зависимости от цвета.

Объем твердых частиц	:   около 30%

Расход				:   около 15 м²/л./20 микрон

Блеск				:   матовый / полуматовый

Основа			:   Согласно системному обзору. В комбинации с

соответствующим грунтом  на : сталь, алюминий, пластик,

полиэстер, слой старого лака.

Грунт				:   Все грунты и наполнители De Beer; за исключением

Washprimer.

Итоговая обработка		:   Бесцветный лак MS 1-104, HS 8-104, Brilliant 47-14.

Очистка оборудования	:   Нитроцеллюлозный растворитель 6-051.

Цвет				:    См. microfiche серии 500.

Упаковка			:    1 и 3½ л

Срок хранения		:   При нормальных условиях хранения в закрытой

таре до 2 лет.

# Серия fleetline

Для полного перекрашивания легковых автомобилей, а также для окрашивания грузового транспорта, автобусов, железнодорожных вагонов и т.п. фирма DeBeer разработала специальную 700-ую серию автоэмалей  fleetline.  Серия отличается удобством в применении, экономией времени благодаря системе «мокрым по мокрому», наивысшим уровнем  антикоррозийных свойств, а также хорошим блеском.

Продукты серии fleetline узнаваемы даже по упаковке. Также они поставляются и в больших емкостях.  Для этой серии разработана специальная цветовая документация по соответствию с оригинальными цветами автопроизводителей и с каталогом RAL, а также техническая информация.

# 700-ая серия BeroThane

Серия 700 2К BeroThane – это система двухкомпонентных полиуретановых эмалей с высоким блеском и повешенной прочностью покрытия.  Результатом применения красок этой серии является гладкая блестящая поверхность. Чтобы сделать систему наиболее компактной фирма DeBeer выбрали из всего количества оттенков только наиболее необходимые компоненты, из которых, однако, можно создать практически неограниченное число цветов.

|  | Система MS 2: 1 с 2К отвердителем 5-10% универсального растворителя или 2 : 1 с отвер-дителем MS 10-20% универсального растворителя |  | Система HS 3 : 1 с отвердителем HS 10-20% универсального растворителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Верхний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар Нижний резервуар: 1,6-1,8 мм/3,5-4,5 бар HVLP: 1,8-1,7 мм/0,5-0,7 бар 1-3/40-50 мкм |  | Верхний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар Нижний резервуар: 1,6-1,8 мм/3,5-4,5 бар HVLP: 1,8-1,7 мм/0,5-0,7 бар 1-3/40-50 мкм |
|  | 10-15 минут для каждого слоя |  | 10-15 минут для каждого слоя |
|  | 8 часов/20(С 45 минут/60(С |  | 8 часов/20(С 45 минут/60(С |

# Грунт эпоксидный бежевый 1-75/ белый 1-7510

Отличительными особенностями эпоксидного грунта являются высококлассные антикоррозийные свойства, хорошая заполняемость и устойчивость к воздействию химикатов. Подходит для использования по системе «мокрым по мокрому».

|  | 2 : 1 с эпоксидным отвердителем 1-70 при необходимости до 20% универсального растворителя |
| --- | --- |
|  | Верхний резервуар: 1,6-1,8 мм/3,5-4,5 бар Нижний резервуар: 1,6-1,8 мм/3,5-4,5 бар HVLP: 1,4-1,8 мм/ 0,5-0,7 бар 1-4/ 50-200 мкм |
|  | 10-12 минут для каждого слоя «мокрым по мокрому» - 45 минут |
|  | 8 часов/20(С 1 час/60(С |

# 2К DB присадка 47-09

Для добавления в эмали 700-ой серии BeroThane разработана двухкомпонентная присадка с высокой заполняемостью, которая позволяет наносить эмаль толстыми слоями.  В комбинации красок серии 700 с присадкой 47-09 можно подобрать любой оттенок.

|  | 1 ½ часть краски серии 700 BeroThane 1 ½ часть присадки 47-09 1 часть отвердителя 47-30, 47-40,47-50 или 47-60 |
| --- | --- |
|  | Верхний резервуар: 2,2-2,5 мм/3,0-5,0 бар Нижний резервуар: 2-2,5 мм/3,0-5,0 бар HVLP: 2,0-2,5 мм/ 3 бар 1-2/ 100-200 мкм |
|  | 10 минут для каждого слоя |
|  | около 8 часов/20(С |

Грунт–наполнитель «мокрым по мокрому» 1-746

Грунт-наполнитель «мокрым по мокрому» разработан на основе полиакрила/полиэстера и применяет в системе «мокрым по мокрому». Благодаря великолепной заполняемости этого грунта достигается особо гладкая поверхность. Еще одним преимуществом является большая экономия времени благодаря этой системе.

|  | 4 : 1 с 2К отвердителем 47-50 30% универсального растворителя |
| --- | --- |
|  | Верхний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар Нижний резервуар: 1,6-1,8 мм/3,5-4,5 бар HVLP: 1,3-1,7 мм/ 0,5-0,7 бар 1-2/ 30-40 мкм |
|  | 15-20 минут для каждого слоя |
|  | «мокрым по мокрому» через 20 минут/20(С |

# Бесцветный лак MS LKW 1-704

Бесцветный лак с высоким блеском. Отличительные особенности: хорошее затвердевание, отличная укрывистость и прочная поверхность. Так как лак сохнет достаточно долго, он подходит для применения на больших площадях.

|  | 2 : 1 с отвердителем MS 17-18 сек./Din Cup 4/20(C при необходимости 5-10% универсал. растворителя |
| --- | --- |
|  | Верхний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар Нижний резервуар: 1,6-1,8 мм/3,5-4,5 бар HVLP: 1,3-1,7 мм/ 0,5-0,7 бар 1-2/ 50-100 мкм |
|  | 10-15 минут для каждого слоя |
|  | 8 часов/20(С 45 минут/60(С |

# Грунт Washprimer CH 1-17

Грунт Washprimer CH 1-17 содержит хроматы и поэтому оказывает как едкое, так и пассивирующее воздействие. Благодаря композиции специальных смол грунт отличается великолепной схватываемостью и первоклассной защитой от коррозии.

|  | 1 : 1 с отвердителем для Washprimer CH 1-12 |
| --- | --- |
|  | Верхний резервуар: 1,4-1,8 мм/3,5-4,5 бар Нижний резервуар: 1,6-1,8 мм/3,5-4,5 бар HVLP: 1,3-1,7 мм/ 0,5-0,7 бар 1-2/ 10-20 мкм |
|  | 5-10 минут для каждого слоя |

Строение системы

| Грунт Washprimer СН 1-17 |  | Эпоксидный грунт-наполнитель 1-75 |
| --- | --- | --- |
| Наполнитель «мокрым по мокрому» 1-746 | Наполнитель HS 8-145 |  |
| Серия 700 BeroThane 2К 2 : 1 с 2К отвердителем 2 : 1 с отвердителем MS 2 : 1 с отвердителем HS |

Продукты серии fleetline

Эпоксидный грунт-наполнитель/отвердитель Грунт Washprimer CH/отвердитель Грунт-наполнитель «мокрым по мокрому» Цинково-фосфатный грунт-наполнитель Эмали 700-ой серии BeroThane Присадка 2К DB Лак для шасси Бесцветный лак MS LKW 2К отвердитель Отвердитель MS Отвердитель HS Универсальный растворитель

|  | 1-1,5 часа/20(С |
| --- | --- |

# BEROTHANE 2K СЕРИЯ 700(7-01 / 7-100)

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

28

Пропорции		:   2 : 1 / 3 : 1  (в зависимости от отвердителя)

29

Вязкость для		:   При 20ºC DIN 4 мм.

обработки		    Пистолет-распылитель		: 18 - 20 сек.

Подача под давлением         	: 18 - 20 сек.

Безвоздушное нанесение: 30 - 40 сек.

С  10-30% растворителя Uni 1-141/1-151/1-161.

30

31

:                                              Сопло (мм)	                  Давление (бар)

Верхний резервуар	         1,4 - 1,6    		           3,5 - 4,5

Нижний резервуар  	         1,6 - 1,8          	           3,5 - 4,5

Подача под давлением     1,0 - 1,3        	           4,0 - 5,0

Безвоздушное нанесение	HVLP

32

Количество/		:       1 - 3 / 40 - 50 микрон

толщина слоев

33

# Интервал между слоями:	10 - 15 мин. / 20ºC

34

Сушка	                            :	20ºC			60ºC

8 часов			45 мин.

35

Время обработки	   :	Около 5 часов при 20ºC.

36

Информация 	         :	Отвердитель 2K  47-30, 47-40, 47-50, 47-60

о продукте		Отвердитель MS 2:1 47-55, 47-65

Растворитель Uni 1-141, 1-151, 1-161

Матирующая паста 2K 47-49

2K DB Coating Additive 47-09

Растворитель для распыления 47-91

Отвердитель HS 8-150

Все грунты и наполнители De Beer

# ГРУНТЫ

Наша система по смешиванию красок для малярных автомобильных работ включает в себя грунты, отвердители, бесцветные лаки и растворители, что придает системе высочайший профессиональный уровень. Выбор правильной основы под покраску является важнейшей предпосылкой для  достижения оптимального результата. DEBEER предлагает различные грунты и другие материалы для подготовки поверхности к окрашиванию для профессионального использования.

## Washprimer 1-15

### Бежевый

Этот быстросохнущий антикоррозийный грунт отличается отличной схватываемостью с различными поверхностями, например старые, не чувствительные к растворителям слои лакокрасочного покрытия, большинство видов алюминия, сталь и оцинкованная сталь.  Это качество делает Washprimer 1-15 одним из самых широко применяемых грунтов-наполнителей, который можно использовать в качестве основы практически со всеми сериями красок DEBEER.

# Washprimer CH 1-17

### Зеленовато-бежевый

Грунт, предназначенный для специальных целей, обладает великолепными антикоррозийными свойствами. В основном наполнитель применяется для ремонта грузового транспорта. Великолепная схватываемость с очищенной от ржавчины сталью, цинком, алюминием и многим подобным поверхностям является преимуществом данного продукта.

#### Эпоксидный грунт-наполнитель 1-75

### Бежевый 1-75 или белый 1-7510

Антикоррозийный грунт-наполнитель хорошо ложится на почти все поверхности, например сталь, алюминий, отшлифованный полиэстер, слои старого лакокрасочного покрытия и прочие поверхности. Благодаря своей устойчивости к химикатам и антикоррозийным свойствам этот грунт-наполнитель широко применяется для обработки больших емкостей или цистерн. Грунт легко обрабатывается, а также подходит для системы «мокрым по мокрому». Кроме того, он легко шлифуется.

Грунт-наполнитель HS 8-145

### Светло-серый

Этот высококачественный двухкомпонентный продукт соответствует нормам VOS 540 г/литр. Грунт создает абсолютно гладкую поверхность, легко распыляется и хорошо поддается шлифовке. Грунт-наполнитель HS 8-145 может применяться на старых слоях лакокрасочного покрытия и некоторых видах пластика. На голый металл следует предварительно нанести слой грунта Washprimer 1-15.

## Тонирующий наполнитель 8-149

### Бесцветный

Высококачественный продукт, соответствующий нормам VOC 540 г/л. Этот наполнитель может смешиваться со всеми красками 400-ой серии и тем самым служит хорошей основой для лакокрасочного покрытия и прозрачным блокировочным грунтом (с бесцветным лаком MS). Тонирующий наполнитель 8-149 обладает такой же хорошей заполняемостью, как и грунт-наполнитель HS 8-145, легко распыляется и хорошо шлифуется. Наполнитель подходит для слоев старого лакокрасочного покрытия и некоторых пластиков. Голый металл следует предварительно обработать грунтом Washprimer.

#### Грунт-наполнитель «мокрым по мокрому» 1-746

### Светло-серый

Этот двухкомпонентный наполнитель применяется для системы «мокрым по мокрому» без потери качества. Для обработки больших поверхностей, например в грузовом транспорте, это – великолепный наполнитель. При обработке этого продукта шлифовка избыточна. На голый металл следует предварительно нанести грунт Washprimer.

#### Двухкомпонентный грунт-наполнитель 1-47

### Серый

2К грунт-наполнитель – легко шлифуемый двухкомпонентный продукт с высокой заполняющей способностью. Однако он не содержит антикоррозийных пигментов, поэтому голый металл следует предварительно обработать грунтом Washprimer. Этот грунт очень хорошо подходит для промышленного применения.

#### Грунт для пластика 1-60

### Бесцветный

Обладает хорошей схватываемостью с большинством поверхностей из искусственных материалов, например полиуретан, поликарбонат, полиамид, полипропилен и др. После обработки поверхности этим грунтом, ее можно покрывать практически любыми красками и лаками.

#### Однокомпонентный акриловый грунт

#### 1-35

### Зеленовато-бежевый

Основой этого грунта служит комбинация акриловых и алкидных смол. Грунт содержит антикоррозийные пигменты и мягкий растворитель. Прежде всего, подходит для ремонтных работ на легковых, грузовых автомобилях и т.д. Продукт быстро сохнет, хорошо распыляется, обеспечивает великолепную защиту от коррозии. Акриловый 1К грунт может окрашиваться всеми типами красок.

# Грунт ZF 1-3

### Зеленовато-серый

Однокомпонентный цинково-фосфатный грунт на основе алкидно-целлюлозной смолы в основном применяется в промышленности для нанесения не под давлением. Грунт быстро сохнет и защищает от коррозии. Рекомендуется для применения на голом металле и старых прочных слоях лакокрасочного покрытия. Лучше всего подходит для окрашивания красками 200-ой серии.

## Грунт-наполнитель на основе искусственной смолы 23-12

### Бежевый

Быстросохнущий грунт на основе специально модифицированной алкидной смолы, не агрессивный, с первоклассной защитой от коррозии. Этот грунт-наполнитель применяется в основном для ремонта тракторов, сельскохозяйственных машин и кранов. Применяется для ремонтных работ, а также на голый металл. Продукт можно использовать также в качестве связующего грунта. Поверхности, обладающие сильной впитываемостью, и голый металл следует предварительно обработать грунтом Washprimer.

#### Полиэстеровая шпатлевка для распыления 1-980

### Светло-серая

Эта полиэстеровая двухкомпонентная шпатлевка отличается хорошей заполняемостью, быстрым затвердеванием, хорошо поддается шлифовке, хорошо схватывается с такими поверхностями, как чистая сталь, дерево, бетон, твердые пластики и старые твердые слои лакокрасочного покрытия. Ни в коем случае нельзя использовать с акриловыми термопластичными красками и грунтом Washprimer. Хорошо подходит для заполнения пор, царапин и прочих неровностей на кузовах автомобилей, лодок и вагонов.

#### Speed Metal

Стандартный 1-9550, Универсальный 1-9555

Двухкомпонентная полиэстеровая шпатлевка пригодна для применения на голом металле, дереве, бетоне, термопрочных пластиках и старых прочных слоях лакокрасочного покрытия. Ни в коем случае не использовать вместе с термопластичными акриловыми красками  и грунтов Washprimer. Шпатлевка не содержит растворителей, что исключает появление трещин или шелушения. Шпатлевка применяется для сглаживания небольших неровностей, царапин или трещин, следов ржавчины, сварных швов.

|  | Соотношение при смешивании / Вязкость для обработки (20(С DIN 4 мм) | Количество / толщина слоев | Интервал между нанесением слоев при 20(С | Время высыхания / время обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунт Washprimer 1-15 | 1:1 с отвердителем Washprimer 1-10 или 1-20 18-20 сек. | 1-2 слоя толщиной 15-30 мкм | 5 –10 минут | 20(С : 1-1 ½ часа 60 (С : 20 минут 16 –18 часов |
| Грунт Washprimer CH 1-17 | 1:1 с отвердителем Washprimer CH 1-12 18-20 сек. | 1-2 слоя толщиной 10-20 мкм | 5 -10 минут | 20(С : 1-1 ½ часа 60(С : 15 минут 6-16 часов |
| Эпоксидный грунт-наполнитель 1-75 и 1-7510 | 2:1 с эпоксидным отвердителем 1-70 + универсальный растворитель 1-141, 1-151 или 1-161 17-19 сек. | 1-4 слоя толщиной 50-200 мкм | 5-10 минут | 20(С : 15-17 часов 60(С : 1 час «мокрым по мокрому» можно красить через 45 минут 24 часа |
| Грунт-наполнитель HS 8-145 | 3:1 с 2К отвер-дителем 47-50 (при необходимости развести универсальным растворителем 1-151) 18-22 сек. | 1-3 слоя толщиной 60-180 мкм | 5-10 минут | 20(С : 1-2 часа 60(С : 20-30 минут толстые слои при 20(С : 16 часов (не подвергать усиленной сушке) 2 часа |
| Тонирующий наполнитель HS 8-149 | Сначала 3:1 с Berocryl 2K или бесцветным лаком MS 1-104. Затем 3:1 с 2К отвердителем 47-50 50 (при необходимости развести универсальным растворителем 1-151) 20-25 сек. 16-18 сек. (силер) | 2-3 слоя толщиной 60-180 мкм. Если применяется как силер – 1 слой толщиной 30 мкм | 5-10 минут | 20(С : 5 ½ - 6 ½ часов 60(С : 20-30 минут толстые слои при 20(С : 16 часов (не подвергать усиленной сушке) 2-4 часа |
| 2К грунт-наполнитель 8-145 | 4 : 1 с 2К отвердителем 47-30 + 20% универсального растворителя 1-141, 1-151 или 1-161 18-22 сек. | 1 слой толщиной 60-180 мкм | 15-20 минут | 20(С : 2-4 часа 60(С : 20-30 мин. «мокрым по мокрому» можно окрашивать через 20 мин. при 20(С около 1 часа |
| Грунт-наполнитель «мокрым по мокрому» | 4 : 1 с 2К отвердителем 47-50 + 30% универсального растворителя 1-141, 1-151 или 1-161 15-17 сек. | 1 слой толщиной 40 мкм | 15-20 минут | «мокрым по мокрому» через 20 минут при 20(С около 1 часа |
| 1К грунт для пластика 1-60 | продукт готов к применению, растворителей не добавлять | 1 слой толщиной 5 мкм |  | 20(С : 20-30 минут |
| 1К акриловый грунт 1-35 | Растворить 50-100% универсального растворителя 1-151, 1-161, 1-141 18-20 сек. | 2-3 слоя толщиной 50-100 мкм | 5-10 минут | 20(С : 1-1 ½ часа 60(С : 20 минут |
| Грунт ZF 1-3 | Растворить 50-100% универсального растворителя 1-151, 1-161, 1-141 18-22 сек. | 1-2 слоя толщиной 30-60 мкм | 5-10 минут | 20(С : 1 час 60(С : 30 минут |
| Грунт на основе искусствен-ной смолы 23-12 | Растворить 10-30% универсального растворителя 1-151, 1-161, 1-141 18-22 сек. | 1-2 слоя толщиной 20-50 мкм | 20-25 минут | 20(С : 15-16 часов 60(С : 30 минут |
| Полиэстеро-вая шпатлевка для распыления 1-92 | 100 : 2 с отвердителем для полиэстеровой шпатлевки. Для распыления добавить немного растворителя 1-151. 18-22 сек. | 1-3 слоя толщиной 50-150 мкм | 5-10 минут | 20(С : 2-3 часа 60(С : 15-20 минут 35 мин. |
| Speed Metal 1-19550 | 100 : 2 с отвердителем 1-90 |  |  | 20(С : 15 минут 3-4 минуты |

# БЕСЦВЕТНЫЕ ЛАКИ

Бесцветные лаки DeBeer для совершенного завершения Вашей работы. Эти одно- и двухкомпонентные лаки придают окрашиваемой поверхности великолепный блеск. Бесцветные лаки DeBeer представляют собой уникальное соотношение высокого качества и выгодной цены.

# Бесцветный лак MS 1-104

Высококачественный бесцветный полиуретановый лак MS 1-104, основу которого составляют высокостойкие гидроакрилатовые смолы. Благодаря этому лак обладает высокой устойчивостью к  воздействию окружающей среды и химикатов. Лак 1-104 не желтеет и обеспечивает длительный блеск. Благодаря своей великолепной схватываемости он легко поддается обработке. Этот лак может сохнуть как при 20(С, так и при 60(С. Применяется, прежде всего, в качестве заключительного слоя поверх эмалей 500-ой серии BeroBase. Естественно, он может применяться и для других целей.

# Бесцветный лак HS 8-104

Бесцветный лак 8-104 является добрым коллегой лака 1-104. Но этот полиуретановый лак  разработан на основе гидроакрилатовых смол меньшей вязкости (с большим содержанием твердых частиц). Лак не желтеет и придает поверхности длительный блеск. По результативности этот лак превосходит обычные лаки. Сохнет как при 20(С, так и при 60(С.

## Бесцветный лак «Бриллиант» 47-14

Бесцветный лак «Бриллиант» 47-14 – двухкомпонентный продукт, специально разработанный для защиты от ультрафиолетового излучения.  Некоторые оттенки, например флуоресцентные краски, нуждаются в такой защите, т.к. иначе они быстро теряют яркость цвета. Естественно, этот лак защищает и лакокрасочные покрытия других цветов и повышает их устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Одна из наиболее актуальных областей применения лака «Бриллиант» - нанесение на мотоциклы в качестве завершающего слоя. Применяется для поверхностей, часто подвергающихся воздействию солнца. Этот специальный бесцветный лак может также без ограничений применяться в других областях.

## Бесцветный лак матовый 1-105

Матирующий бесцветный лак идеален в тех случаях, когда необходимо вместо блеска добиться матового эффекта.  Матовый бесцветный лак – это полиуретановый лак на основе высокостойких гидроакрилатовых смол, который не желтеет и легко обрабатывается. Лак обладает хорошей устойчивостью к химикатам и моющим средствам.

# Бесцветный лак MS LKW 1-704

Специальный бесцветный лак для ремонта грузового транспорта, автобусов и т.д. особенно подходит для обработки больших площадей. Лак MS LKW – это полиуретановый лак на основе гидроакрилатовых и полиэфирных смол. Лак обладает высокой стойкостью к износу, а также к воздействию внешних факторов, в том числе бензина, чистящих средств и т.п. Не желтеет. Оптимальный блеск и простота в применении.

|  | Бесцветный лак MS 1-104 | Бесцветный лак HS 8-104 | Бесцветный лак «Бриллиант» 47-14 | Бесцветный лак матовый 1-105 | Бесцветный лак MS LKW 7-104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение при смешивании / вязкость: (20(С DIN 4 мм) | 2 : 1 с отвердителем MS 47-55 17-19 сек. | 2 : 1 с отвердителем HS 8-150 18-20 сек. | 2 : 1 с отвердителем MS 47-55 17-19 сек. | 2 : 1 с отвердителем MS 47-55 17-19 сек. | 2 : 1 с отвердителем MS 47-55 17-19 сек. |
| Количество / толщина слоев | 1-3 слоя толщиной 50-100 мкм | 1-2 слоя толщиной 30-60 мкм. Сначала нанести тонкий слой, затем полный. | 1-3 слоя толщиной 50-100 мкм | 1-3 слоя толщиной 50-100 мкм | 1-3 слоя толщиной 50-100 мкм |
| Интервал между нанесением слоев при 20(С | 10-15 минут | 10-15 минут | 10-15 минут | 10-15 минут | 10-15 минут |
| Время высыхания / время обработки | 20(С : 7 ½ - 8 ½ часа 60(С : 45 минут около 5 часов | 20(С : 7 ½ - 8 ½ часа 60(С : 45 минут около 5 часов | 20(С : 7 ½ - 8 ½ часа 60(С : 45 минут около 5 часов | 20(С : 7 ½ - 8 ½ часа 60(С : 45 минут около 5 часов | 20(С : 7 ½ - 8 ½ часа 60(С : 45 минут около 5 часов |

# 2K БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 1-103

Область применения		              :  В качестве заключительного прозрачного слоя

Для легковых автомобилей.

Химический состав основы		: Прозрачный полиуретановый лак на основе высоко-

резистентной гидроакрилатовой смолы.

Общие свойства	                           : 2K бесцветный лак 1-103 – нежелтеющий прозрачный лак с  	       			                             высоким блеском, легко поддающийся обработке.

Подходит как для воздушной, так и для принудительной сушки.

Сопутствующие продукты	              : Отвердитель 47-20 - 47-60

Универсальный растворитель 1-141 - 1-161

# Физические свойства

Плотность				: 0,96 кг/л.

Точка возгорания	                          : > 21° C

% твердых частиц			:  40 %

Расход			                          : около 7 м²/л/50 мкм

Блеск				             : высокий

Очистка инструмента		             : Нитроцеллюлозный растворитель 6-051.

Цвет				             : Бесцветный.

Упаковка			             : 1 и 5 л.

Хранение			              : При нормальных условиях хранения в закрытой таре до 2 лет.

# 2K БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 1-103

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

37

Соотношение при		: 	100 частей 2K-лака, 50 частей 2K-отвердителя 47-50 смешивании                                            или 47-60

38

Вязкость при 	                          : 	При 20° C. DIN Cup 4 мм.

обработке			             Воздушное распыление	: 	15 сек.

39

40

: 			Сопло (мм)	Давление (бар)

Верхний резервуар	1,3 - 1,6		3,5 - 4,5

Нижний резервуар	1,6 - 1,8		3,5 - 4,5

Подача под давлением	1,1 – 1,3	3,5 – 4,5

Безвоздушная

HVLP			1,3 - 1,5	см. инструкцию

41

Количество/		:   Наносить двумя нетолстыми слоями.

толщина слоев			    Между слоями выдержать паузу не менее 5 минут, иначе

могут возникнуть проблемы с высыханием лака.

42

Интервал между слоями	:	5 минут.

43

Сушка				:			                20(C 		    60(C

не садится пыль	               45 мин.	   5 мин.

«на отлип»		               2 часа		15 мин.

можно обрабатывать                6 часов	40 мин.

Окончательное затвердевание	 12 часов	45 мин.

44

Время обработки		:	4 - 6 часов / 23(C

45

Информация		:	2K-отвердитель 47-20  -   47-60

о продуктах				Растворитель 47-91

# БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК MS 1-104

Область применения		            :	Применяется как бесцветный кроющий слой поверх BeroBase

500. Для легковых автомобилей.

Химический состав основы	            :	Бесцветный акриловый лак на основе высокоустойчивых

гидроксидноакриловых смол.

Общие свойства			:	MS 1-104 -  не желтеющий бесцветный лак, обладает высоким

блеском, легко наносится. Возможна воздушная и усиленная

сушка.

Соответствующие продукты		:	MS 2:1 отвердитель 47-35, 47-55 и 47-65

Растворитель 1-141, 1-151, 1-161

(см. обзор растворители/отвердители)

Растворитель 47-91

# Физические свойства

Плотность				:	1,00 кг/л.

Точка возгорания			:	> 21C

Объем твердых частиц		:	50% в комбинации с MS 2:1 отвердителем 47-35, 47-55, 47-65

Расход					:	Около 10 м²/л./50 мкм

Блеск					:	Высокий.

Поверхность				:	BeroBase серии 500.

согласно системному обзору

Очистка инструмента              	:	Нитроцеллюлозный растворитель 6-051.

Упаковка				:	1 л и 5 л.

Цвет					:	Бесцветный

Срок хранения			:	При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке до

2    лет.

# БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК MS 1-104

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

46

Пропорции		:	2 : 1  с отвердителем MS 47-35, 47-55 или 47-65.

47

Вязкость для 		:           При 20C DIN 4 мм.

обработки 		            Воздушное распыление		:	17 - 18 сек.

В комбинации с MS 2:1 отвердителем 47-55 без растворителя

или с (при необходимости) 5-10% растворителя 1-141/1-151/

1-161.

48

49

:				        Сопло (мм)          Давление (бар)

Верхний резервуар		1,4 - 1,6	3,5 - 4,5

Нижний резервуар		1,6 - 1,8	3,5 - 4,5

Подача под давлением	              1,1 - 1,3	3,5 - 4,5

Безвоздушное нанесение

HVLP				   1,3 - 1,5

50

Количество/		:	2 - 3 / 50 - 100 мкм

толщина слоев

51

# Интервал между слоями:	10 - 15 мин.

52

Сушка			:	20C		60C

8 часов		45 мин

53

Время обработки	:	Около 5 часов при 20C.

54

Информация		:	MS 2:1 отвердитель 47-35, 47-55 и 47-65

о продукте			Растворитель 1-141, 1-151, 1-161

2K эластификатор 47-39

Растворитель для перехода 47-91

Примечание		:	Для местного ремонта лучше использовать 5 - 10%

растворителя для перехода 47-91.

# БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МАТОВЫЙ MS 1-105

Область применения			:	Бесцветный лак матовый 1-105 используется в качестве

заключительного слоя поверх красок BeroBase серии 500.

Предназначен для амортизаторов и т.д.

Химический состав основы		:	Бесцветный полиуретановый лак на основе

высокорезистентных гидроксиакрилатовых и полиэстеровых

смол.

Общие свойства		             :	Лак 1-105 – бесцветный лак, легко поддающийся обработке.

Сопутствующие продукты		:	MS 2:1 отвердитель 47-35, 47-55, 47-65

Универсальный растворитель 1-141, 1-151, 1-161

(См. обзор отвердителей/растворителей)

# Физические свойства

Плотность				:	1,03 кг/л.

Точка возгорания			:	> 21(C

% твердых частиц			:	40% в комбинации с MS 2:1 отвердителем 47-35, 47-55, 47-65.

Расход					:	около 10м²/л./50 мкм.

Блеск					:	Шелковисто-глянцевый (степень блеска 10-20 % в зависи-

мости от толщины слоя).

Поверхность				:	BeroBase серии 500.

См. описание в системном обзоре.

Очистка инструмента			:	Нитроцеллюлозный растворитель 6-051.

Упаковка				:	1 л.

Цвет					:	Бесцветный.

Хранение				:	При нормальных условиях хранения в закрытой таре до 1 год.

# БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МАТОВЫЙ MS 1-105

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

55

Соотношение при смешивании		:	2:1 с отвердителем MS 47-35, 47-55 или 47-65.

56

Вязкость при				:	При 20°C DIN Cup 4 мм.

обработке					Распылитель :	17 - 18 сек.

При необходимости добавить 5 - 10%

растворителя 1-141, 1-151 или 1-161.

57

58

:	Сопло (мм)	Давление (бар)

Верхний резервуар		1,4 - 1,6		3,5 - 4,5

Нижний резервуар	             1,6 - 1,8		3,5 - 4,5

HVLP				0,007                1,3 - 1,7

59

Количество/				:	2 / 50 - 100 µm

толщина слоев

60

Интервал между слоями		:	10 - 15 мин.

61

Сушка				:	20°C	: 10 часов

60°C 	:   1 час

62

Время обработки			:	± 5 часов при 20°C

63

Информация 			:	Отвердитель MS 47-35, 47-55 и 47-65

о продукте					Растворитель 1-141, 1-151 и 1-161

Эластификатор 47-91

# MS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 1-704

для окрашивания больших поверхностей

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

64

Соотношение		:	2:1 с отвердителем MS 47-55, 47-65.

65

Вязкость для 		:	При 20ºC DIN 4

обработки			Воздушное распыление			: 17 - 18 сек.

При необходимости добавить 5 - 10% растворителя 1-141 /

1-151 / 1-161.

66

67

:			       Сопло (мм)		Давление (бар)

Верхний резервуар	            1,4 - 1,6		3,5 - 4,5

Нижний резервуар	            1,6 - 1,8		3,5 - 4,5

Подача под давлением

Безвоздушное нанесение

HVLP				1,3 - 1,5	3,0 - 4,0

68

Количество/		:	2 / 50 - 100 мкм.

толщина слоев

69

# Интервал между слоями:	10 - 15 мин. при 20ºC.

70

Сушка			:	20ºC			60ºC

10 часов		60 мин.

71

Время обработки	:	Около 4,5 - 5,5 часов при 20ºC.

72

Информация   		:	Отвердитель MS 47-55, 47-65

о продукте			Растворитель 1-141, 1-151, 1-161

Растворитель для перехода 47/91

# БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК HS 8-104

Область применения			:	Лак HS 8-104 употребляется в качестве верхнего бесцветного

слоя на эмали	BeroBase серии 500. Применим для легковых

автомобилей.

Химический состав основы		:	Бесцветный полиуретановый лак на основе низковязкостных

гидроксиакриловых смол.

Общие свойства			:	Лак HS 8-104 – нежелтеющий лак с высоким блеском, легкий в

применении. Воздушной сушки. Соответствует требованиям

VOC 480 г./л.

Соответствующие продукты		:	Отвердитель HS 8-150, 8-160 (медленный)

2K эластификатор 47-39

Растворитель 1-141, 1-151, 1-161

Растворитель для перехода 47-91

# Физические свойства

Плотность				:	1,00 кг/л

Точка возгорания			:	> 21C

Объем твердых частиц		:	Около 55%

Расход					:	Около 10 м²/л./50 мкм

Блеск					:	Высокий.

Поверхность				:	BeroBase серии 500.

Грунт					:	Washprimer 1-15

Washprimer CH 1-17

Epoxy Primer 1-75/1-7510

High Solid Surfacer 8-145

Tinting Surfacer HS 8-149

Очистка инструмента        	              :	Нитроцеллюлозный растворитель 6-051.

Цвет					:	Бесцветный.

Упаковка				:	1 л и 5 л.

Срок хранения			:	При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке до

2лет.

# БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК HS 8-104

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

73

Пропорции		:	2:1 с отвердителем HS 8-150 или 8-160 (медленный).

74

Вязкость для		:	При 20ºC DIN 4 мм.

обработке		             Воздушное распыление	: 18 - 20 сек.

Подача под давлением	: 18 - 20 сек.

При необходимости добавить растворитель 1-141 / 1-151 /

1-161.

75

76

:					Сопло (мм)     Давление (бар)

Верхний резервуар		1,4 - 1,6	3,5 - 4,5

Нижний резервуар		1,6 - 1,8	3,5 - 4,5

Подача под давлением	              1,0 - 1,3	4,0 - 5,0

Безвоздушное нанесение

HVLP

77

Количество/		:	( - 1 / 50 - 60 мкм

толщина слоев			Местный ремонт  :   нанести очень тонкий слой поверх одного

полного слоя.

Полное перекрашивание: нанести очень тонкий слой поверх

половинного слоя.

78

# Интервал между слоями:	10 - 15 мин.

79

Сушка			:	20ºC				60ºC

8 часов				45 минут

80

Время обработки	:	Около 5 часов при 20ºC.

81

Информация		:	Отвердитель HS 8-150 и 8-160

о продукте			Растворитель 1-141, 1-151, 1-161

Растворитель для перехода 47-91

2K Эластификатор 47-39

# БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК BRILLIANT 47-14

Область применения			:	Применяется как бесцветный кроющий слой на  BeroBase 500.

Специальный для употребления поверх эффектных красок и

для мотоциклов. Лак 47-14 создает специальную защиту от

ультрафиолетового излучения

Химический состав основы		:	Бесцветный акриловый лак на основе высокорезистентных

гидроксиакриловых смол.

Общие свойства		            :	Лак Brilliant – нежелтеющий лак с высоким блеском, очень

простой в применении.

Сопутствующие продукты		:	Отвердитель MS 2:1 47-55, 47-65

Растворитель 1-141, 1-151, 1-161

# Общие свойства

Плотность				:	1,00 кг/л.

Точка возгорания			:	>21C

Объем твердых частиц		:	43-60% в зависимости от отвердителя

Расход					:	Около 10 м²/л./50 мкм

Блеск					:	Высокий

Поверхность				:	BeroBase серии 500

Согласно системному обзору.

Основа				:	Все грунты и наполнители De Beer.

Очистка оборудования	             :	Нитроцеллюлозный растворитель 6-051.

Упаковка				:	½ и 1 л.

Цвет					:	Бесцветный

Срок хранения			:	При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке до

2 лет.

# БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК BRILLIANT 47-14

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

82

Пропорции		:	2 : 1  с отвердителем MS 47-55 или 47-65.

83

Вязкость для		:	При 20C DIN 4 мм.

обработки			Воздушное распыление		:	17 - 18 сек.

С отвердителем MS 47-55 без растворителя или при

необходимости с 5-10% растворителя 1-141/1-151/1-161.

84

85

:				Сопло (мм)	Давление (бар)

Верхний резервуар		1,4 - 1,6	3,5 - 4,5

Нижний резервуар		1,6 - 1,8	3,5 - 4,5

Подача под давлением

Безвоздушное нанесение

# HVLP

86

Количество/		:	2 - 3 / 50 - 100 мкм

толщина слоев

87

# Интервал между слоями:	10 - 15 мин.

88

Сушка			:	20C			60C

8 часов		          45 минут

.

89

Время обработки	:	Около 5 часов при 20C.

90

Информация		:	Отвердитель MS 47-55 и 47-65

о продукте			Растворитель 1-141, 1-151, 1-161

2K эластификатор 47-39

Растворитель для перехода 47-91

Примечание		:	Для местного ремонта рекомендуется добавлять 5 - 10%

растворителя для перехода 47-91

# ОТВЕРДИТЕЛИ

Отвердители DeBeer, в отличие от отвердителей других фирм-производителей, находят более широкое применение практически  в любом случае. Несмотря на то, что имеются и отвердители специального применения. Тем самым достигается то, что даже в автомастерских с небольшим складским запасом всегда достаточно отвердителей. Правильное применение гарантирует превосходный результат.

# Отвердитель HS 8-150

Особый отвердитель на основе специального не желтеющего изоцианата. Этот отвердитель содержит большее количество твердых частиц, чем обычные двухкомпонентные отвердители. Отвердитель особенно подходит  для акриловых эмалей 400-ой серии BeroCryl, полиуретановых эмалей 700-ой серии BeroThane и некоторых специальных продуктов, которые смешиваются с отвердителем в соотношении 3 : 1. Данный отвердитель может широко применяться с бесцветным лаком HS 8-104, в этом случае рекомендуемое соотношение при смешивании: 2 части лака и 1 часть отвердителя. Применение этого отвердителя позволяет достичь отличной заполняемости и великолепного блеска, отвердитель отличается высоким коэффициентом полезного действия и простотой обработки. Результатом его применения с эмалями серии 400 и серии 700 является великолепное прочное лакокрасочное покрытие.

# Отвердитель MS 47-55 и 47-65

Эти отвердители также разработаны на основе специального не желтеющего изоцианата. Мы предлагаем два варианта:

■ Стандартный отвердитель MS 47-55 для поверхностей нормального и небольшого размера, распыляется при нормальной температуре (18-30(С).

■ Медленный отвердитель MS 47-65 для обработки

при высоких температурах (25-35(С).

Эти отвердители MS разработаны для бесцветного лака MS 1-104, лака «Бриллиант» 47-14, матового бесцветного лака 1-105 и бесцветного лака для грузового автотранспорта 1-704, а также для акриловых эмалей 400-ой серии BeroCryl и полиуретановых эмалей 700-ой  серии BeroThane.

Отвердители увеличивают содержание твердых частиц в красках и придают ей отличную заполняемость. Отвердители применяются в соотношении: 2 части краски на 1 часть отвердителя.

# 2К отвердитель 47-30/47-40/47/50 и 47-60

Так же, как и отвердители MS, эти двухкомпонентные отвердители разработаны на основе специального не желтеющего изоцианата. Спектр применения этих двухкомпонентных отвердителей очень широк. Все 4 варианта смешиваются с краской в соотношении 2 : 1. Применение отвердителей:

■ 2К отвердитель супер-быстрый 47-30 для применения при низких температурах (12-18(С) или для небольших объектов.

■ 2К отвердитель быстрый 47-40 и стандартный 47-50 для применения при нормальной температуре (18-22(С) и при всех стандартных ремонтных работах.

■ 2К отвердитель медленный 47-60 для работы при высокой температуре (22-30(С).

Эти отвердители предназначены для смешивания с акриловыми эмалями 400-ой серии BeroCryl и полиуретановыми эмалями 700-ой серии BeroThane. Также могут применяться с некоторыми грунтами, наполнителями и бесцветными лаками.

# Отвердитель для Washprimer

  - стандартный и 1-20 медленный

Отвердитель для грунта Washprimer 1-15 на основе фосфорной кислоты. Оба отвердителя смешиваются в соотношении 1 : 1. При смешивании грунта Washprimer с одним из этих отвердителей он приобретает едкие и пассивирующие свойства. При обработке больших поверхностей рекомендуется использовать медленный отвердитель 1-20. Эти грунты выпускаются в 5- и 20-литровых канистрах. Отвердитель 1-10 также существует в 1-литровой упаковке.

.

# Отвердитель для Washprimer CH 1-12

Этот грунт разработан для грунта Washprimer CH 1-17 на основе фосфорной кислоты. Соотношение при смешивании 1 : 1. После смешивания оба компонента дают едкий пассивирующий грунт, содержащий хроматы. При работе с ним следует предпринимать специальные меры безопасности.

## Эпоксидный отвердитель 1-70

Отвердитель на основе полиамида. После смешивания с эпоксидным грунтом-наполнителем 1-75 или 1-7510 образуется антикоррозийный слой с высокой заполняемостью, который отличается отличной стойкостью к воздействию химикатов. Соотношение при смешивании: 2 части грунта на 1 часть отвердителя.

### Синтетический отвердитель 23-50

Отвердитель для синтетических красок так же, как и другие отвердители из нашей программы, разработан на основе не желтеющего изоцианата. Синтетический отвердитель 23-50 рекомендуется для применения с синтетическими эмалями 200-ой серии BeroSynt, например, в случае, когда необходимо достичь большей твердости, большего блеска и высокой устойчивости к воздействию химикатов. Соотношение при смешивании: 5 частей краски на 1 часть отвердителя.

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

1-141/1-151/1-161

Область применения:	           Растворитель для большинства продуктов De Beer,

кроме  синтетических.

Химический состав основы:	Органические растворители.

Общие свойства	:	           Универсальные растворители делятся на:

- Быстрый универсальный растворитель 1-141, для

применения при температуре 12-18C и местного

ремонта.

- Стандартный универсальный растворитель 1-151, для применения при температуре 18- 25C.

- Медленный универсальный растворитель 1-161, для

применения при температуре 25- 35C.

# См. обзор отвердителей и растворителей.

# Сопутствующие продукты:	Все продукты De Beer кроме синтетических.

# Физические свойства

# Плотность:	                      0,90 - 0,95 кг/л.

Применение:	                      См. указания по применению продуктов De Beer .

Цвет:                                  	Бесцветный.

Упаковка:                          	1, 5 и 20 л.

Срок хранения:	                     При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке до 2

лет.

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА 47-91

При местном ремонте. Нанести слой грунта. Затем  нанести  2 нормальных слоя эмали BeroCryl серии 400, BeroBase серии 500 или BeroThane серии 700. Разбавить  оставшуюся эмаль в отношении 1:1 растворителем для перехода и распылить по краю места ремонта заходя на старую эмаль. Оставшуюся в пистолете, разбавленную растворителем для перехода эмаль, разбавить тем же расворителем еще раз в той же пропорции и повторить процедуру еще раз, заходя еще дальше за границу ремонтируемой поверхности. После этого очистить пистолет и распылить растворитель для перехода на всю обрабатываемую поверхность.

Результатом будет незаметный переход между свежеокрашенной поверхностью и старым покрытием.

Особенно эффективен при неполном совпадении ремонтной автоэмали, и трудностях  в  доколеровке.

Область применения			:	Специальный 2К растворитель для перехода при местной

ремонте.

Химический состав основы		:	Специальные продукты для улучшения разлива в

органических растворителях.

Общие свойства			:	Этот растворитель обладает хорошей текучестью, что

позволяет его использовать для того, чтобы не была

заметна разница в оттенке старого и нового лакового

покрытия при местном ремонте.

Сопутствующие продукты   		:	Все продукты De Beer, кроме синтетических.

# Физические свойства

Плотность				: 	Около 0,92 кг/л.

Точка возгорания			:	> 21C.

Объем твердых частиц		:	Около 3%.

Нанесение				:	Нанести слой грунта. Затем нанести 2 нормальных слоя

эмали.	BeroCryl 2K серии 400, BeroBase серии 500

или BeroThane 2K серии 700. Затем добавить 100%

растворителя для перехода и српылить через край на

место ремонта. Повторить процедуру еще раз. Очистить

пистолет и распылить растворитель для перехода (без

краски) на всю обрабатываемую поверхность.

# Результатом будет незаметный переход  между

# свежеокрашенной поверхностью и старым покрытием.

Очистка инструмента	                           :	Нитроцеллюлозный растворитель 6-051.

Цвет					 :	Бесцветный.

Упаковка				:	1 л и 5 л.

Срок хранения                                      :	При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке до

2       лет.

# BEROTHANE 2K SERIEN 700

700(7-01/7-100)

Область применения	             легковые автомобили,   грузовые автомобили,

автобусы, оборудование и др.

Химический состав основы     Высококачественный двухкомпонентный полиуретановыйлак.

Общие свойства                          Высокоглянцевый, не желтеющий двухкомпонентный

полиуретановый   лак , как воздушной так и

ускоренной  сушки.

Сопутствующие изделия          2К отвердитель 47-20,47-30,47-40, 47-50, 47-60

MS отвердитель 47-35, 47-55, 47-65

HS отвердитель 8-150, 8-160

Универсальный растворитель 1-141, 1-151, 1-161

(см. раздел отвердители/растворители)

2К Матирующая паста 47-49

2К  DB кроющая присадка 47-09

Растворитель для перехода 47-91

2К эластификатор  47-39

# Физические свойства

Плотность                                          0,97-1,25 кг/л (в зависимости от цвета)

Объем твердых частиц                    52-55% в зависимости от цвета

Расход                                           около 9м2/л/50 микрон

Блеск                                            высокоглянцевый

# Основа                                        Согласно системному обзору. В комбинации с соответствующим грунтом

# на:  слой старого лак, пластик, сталь, оцинкованная сталь, алюминий и

# полиэстер.

Грунт                                            Все De Beer 2К растворители и 2К наполнители.

Очистка инструмента               Нитроцеллюлозный растворитель 6-051

## Упаковка                                 31/2 и 20 литров

## Цвет                                         См. microfiche серии 700.

Срок хранения                           При нормальных условиях хранения в закрытой таре   до 2 лет.

# СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

5-051

# Область применения:	            Растворитель для 500 серии(база) продуктов De Beer.

Химический состав основы:	Органические растворители.

Общие свойства	:	           Специальный  растворитель 5-051, для

применения при температуре 12- 30C.

См. обзор отвердителей и растворителей.

Сопутствующие продукты:	Все продукты De Beer кроме синтетических.

# Физические свойства

# Плотность:	                      0,90 - 0,95 кг/л.

Применение:	                      См. указания по применению продуктов De Beer .

Цвет:                                  	Бесцветный.

Упаковка:                          	 5 л.

Срок хранения:	                     При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке до 2

лет.

Лакокрасочная система для нанесения на пластмассовые поверхности

Техническое описание        Для ремонта поврежденных пластмассовых поверхностей и для

окрашивания новых пластмассовых деталей.

Используемые продукты   антистатический обезжириватель 1-851

однокомпонентная грунтовка для пластмасс 1-60

наполнитель HS 8-145, HS 8-149

покрывная эмаль 400, 700 на основе акрилуретана

эмаль-основа 500 серии в двухслойной системе

двухкомпонентный прозрачный лак 1-103, 1-104, 8-104

эластификатор 47-39

матирующее средство 47-49

| АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 1-851 Область применения: Обезжириватель для искусственных поверхностей. Химический состав основы: Специальные растворители и присадки. Общие свойства: Обезжиривает с антистатическим эффектом. Физические свойства Плотнотсть: 0,78 кг/л. Объем твердых частиц: 1% Поверхность: Искусственные материалы. Цвет: Бесцветный. Упаковка: 5 л. Срок хранения: При нормальных условиях хранения в закрытой таре 2 года. | 1K ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА 1-60 Область применения: Для пластиковых деталей при авторемонте. Химический состав основы: Специальные смолы. Общие свойства: Грунт для большинства видов пластика. Физические свойства Плотность: 0,9 кг/л. Точка возгорания: 25ºC Объем твердых частиц: 5%. Блеск: От матового до полуматового. Поверхность: Подходит для следующих видов пластика: Полипропилен РР Акрилонитриловый бутадиеностирол ABS Поликарбонат PC Полиамид (нейлон) PA Смешанные этиленпропилендиенполимеры EPDM Полиуретан PUR Не подходит для полиэтилена и полиэстра. Итоговая обработка: Все поверхностные лаки De Beer. При необходимости в комбинации с 10-30% 2K эластификатором 47-39. (Никогда не смешивать с лаками 500 серии). Очистка инструмента: Нитроцеллюлозный растворитель 6-051. Цвет: Бесцветный Упаковка: 1 л. Срок хранения: При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке до 1 года. |
| --- | --- |
| 2K ЭЛАСТИФИКАТОР 47-39 Область применения: 2K эластификатор – присадка, позволящая использовать BeroCryl 2K серии 400, BeroThane 2K серии 700, бесцветный лак 1-104 и HS бесцветный лак 8-104 на полугибких искусственных материалах. Химический состав основы: Специальные полимеры. Общие свойства: 2K эластификатор 47-39 для придания краске эластичности на гибких пластиковых поверхностях. Сопутствующие продукты: Все De Beer 2K продукты. Физические свойства Плотность: 0,95 кг/л. Точка возгорания: > 21 C Объем твердых частиц: 65% Соотношение: 10 - 30 % к оригинальным эмалям. Поверхность: В комбинации с подходящим грунтом и/или 2K поверхностной эмали на гибкие пластиковые основы. Предыдущий слой: 1K грунт для пластика 1-60 HS наполнитель 8-145 с 2K эластификатором 47-39 Тонирующий наполнитель HS 8-149 с 2K эластификатором 47-39 Очистка инструмента: Нитроцеллюлозный растворитель 6-051. Упаковка: 1 л. Цвет: Слегка тонированный. Срок хранения: При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке до 2 лет. | 2K МАТИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА 47-49 Область применения: Этот продукт специально разработан для адаптации степени блеска 2К эмалей. В смесь можно также добавлять 2К отвердитель 47-50, как описано в документации BeroCryl 2K серии 400 и BeroThane 2K серии 700. Химический состав основы: Высококачественная гидроксиакрилатовая смола с силикатами. Общие свойства: Maтирующая присадка. Сопутствующие продукты : BeroCryl 2K серии 400 или BeroThane 2K серии 700 MS бесцветный лак 1-104 HS бесцветный лак 8-104 Физические свойства Плотность: 1.01 кг/л. Точка возгорания: < 21 C Объем твердых частиц: 34% Блеск: Зависит от количества и цвета краски. Присадка Степень блеска (60/60) 20% 50-70% (шелковистый) 30% 40-50% (шелково-блестящий) 40% 0-10% (матовый) Очистка инструмента: Нитроцеллюлозный растворитель 6-051. Упаковка: 1 л. Цвет: Молочный. Срок хранения: При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке до 2 лет. |

# Система для пластмасс:

1. Подготовка                     прогревание 60 мин. при температуре 600 с для достаточного

испарения растворителей;

многократная обработка антистатическим средством 1-851

(2-3 раза) для очистки при помощи щетки или шерстяной

шлифовальной губки; сушка и грунтование

2. Грунтование                   нанести однокомпонентную грунтовку для пластмасс 1-60, толщина

слоя 5 мкм.

выдержка 20-30 минут при температуре 200 С

нанести наполнитель HS 8-145 или HS 8-149 (в зависимости от

покрывной эмали) с эластификатором  47-39 (10-30%), толщина

60 мкм 1-2 слоя

выдержка 10-15 минут при температуре 200 С.

3. Покрывная эмаль           одноцветные лакокрасочные покрытия

смешать двухкомпонентную покрывную эмаль 400-700 серии с

добавкой для пластмасс 47-39 (10-30%), после этого

добавить отвердитель и разбавитель по указаниям изготовителя;

нанести два слоя,промежуточная выдержка 3-5 мин.

выдержка 10-15 минут при температуре 200 С;

в 500 серию эластификатор не добавляется, т.к. эта база сама по

себе очень пластична. В этом случае эластификатор добавляется

в лак.